附件2

不合格项目说明

一、弹性恢复率和浸水后定伸粘结性

密封胶的弹性恢复率和浸水后定伸粘结性是评价密封胶粘结性和弹性的基本力学性能。造成这些项目不合格的原因为：生产商为降低成本而加入过量的白油等添加剂，导致产品弹性不达标，可能导致胶粘剂在施工后短时间内因自然老化或因浸水出现变形或基材脱落的现象，使用寿命也将缩短，属于配方设计及生产制造过程导致的产品质量缺陷。

- 界面剂拉伸粘结强度（未处理）

拉伸粘结强度（未处理）是混凝土界面剂最基本的力学性能，反映出材料对基材的粘结性能的强弱。造成此项目不合格的原因为：生产商为降低成本，未使用质量达标的原材料或有效胶凝材料的使用量过低。拉伸粘结强度不合格可导致被粘建筑材料施工后因强度不够而出现脱落。

三、拉伸剪切强度（标准试验条件168h）

拉伸剪切强度是免钉胶最基本的力学性能，反映出胶粘剂对基材的粘结性能的强弱。造成此项目不合格的原因为：生产商为降低成本，未使用质量达标的原材料或生产工艺、配方不合理。拉伸剪切强度不合格可能导致被粘材料因强度不够，无法固定在基材上而脱落。

四、不挥发物

不挥发物是胶粘剂基本的物理性能。是指在特定的情况下，物质中的液体不能蒸发变为气体排出的部分，体现了胶粘剂中有效胶凝材料的用量。造成此项目不合格的原因为：生产企业为了降低成本，在胶粘剂中掺入水等易挥发物质过多，造成了不挥发物含量下降。

五、二氯甲烷

二氯甲烷是一种有机化合物，世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考，二氯甲烷在2A类致癌物清单中。此类不合格大多是因为使用不合格原材料所导致。少量吸入二氯甲烷会对鼻子及喉咙造成轻微的刺激，损害中枢神经和呼吸系统。长期吸入高浓度的二氯甲烷还会造成肝及肾的损伤，对人体健康构成威胁。

六、VOC含量（挥发性有机物含量）、总挥发性有机物和VOCs含量

VOC是指材料中的挥发性有机物。胶粘剂中的VOC对人体健康和地球环境有着重大的影响，其本身具有着极大的危害性，可致癌，已经被社会喻为人类的“隐形杀手”。VOC含量超过标准限值会对造成空气污染，居室内VOC的含量高会对人们的视觉和听觉等感官神经造成损害，长期处于这类环境中甚至会引起神经质或忧郁症。

七、包装标志

包装标志作为通过文字、图形、符号等说明产品质量、使用方法及其他内容的一种信息载体，不仅是生产经营者对产品质量做出的一种承诺，也是对产品性能、用途、注意事项的说明。完整的标识标签不仅可以传递质量安全信息、确保可追溯性、保护知情消费权、指导用户正确使用，同时还可以降低交易成本、规避风险等。在北京市生产和销售的密封用填料和胶粘剂产品应严格执行北京市地方标准DB11/ 1983-2022中对于包装标志的规定。否则无法判断产品的使用场景进行正确使用，也无法判断产品的VOC含量，易造成不合理使用。