青岛市新型墙体材料（砖和砌块）产品质量监督抽查实施细则

（2024年）

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次抽样数量见表1。

表1 抽样数量表

| 产品种类 |  | 抽样数量（块） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抽样总数量 | 检验样品 | 备用样品 |
| 蒸压加气混凝土砌块 |  | 20 | 15 | 5 |
| 烧结普通砖 |  | 100 | 50 | 50 |
| 蒸压粉煤灰砖 | 长度≥200mm | 160 | 80 | 80 |
|  | 长度＜200mm | 250 | 125 | 125 |

2 检验依据

表2 蒸压加气混凝土砌块

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干密度 | GB/T 11969—2020 |
| 2 | 抗压强度 | GB/T 11969—2020 |
| 3 | 干燥收缩 | GB/T 11969—2020 |
| 4 | 抗冻性 | GB/T 11969—2020 |
| 5 | 导热系数 | GB/T 10294—2008 |
| 6 | 放射性 | GB 6566—2010 |

表3烧结普通砖

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸偏差 | GB/T 2542—2012 |
| 2 | 外观质量 | GB/T 2542—2012 |
| 3 | 强度等级 | GB/T 2542—2012 |
| 4 | 抗风化性能 | GB/T 2542—2012 |
| 5 | 泛霜 | GB/T 2542—2012 |
| 6 | 石灰爆裂 | GB/T 2542—2012 |
| 7 | 欠火砖、酥砖和螺旋纹砖 | GB/T 5101—2017 |
| 8 | 放射性核素限量 | GB 6566—2010 |

表4蒸压粉煤灰砖

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强度等级 | JC/T 239—2014 |
| 2 | 抗冻性 | GB/T 4111—2013 |
| 3 | 线性干燥收缩值 | GB/T 4111—2013 |
| 4 | 碳化系数 | JC/T 239—2014 |
| 5 | 吸水率 | GB/T 4111—2013 |
| 6 | 放射性核素限量 | GB 6566—2010 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 11968—2020 蒸压加气混凝土砌块

GB/T 5101—2017   烧结普通砖

JC/T 239—2014蒸压粉煤灰砖

GB 6566—2010 建筑材料放射性核素限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。